Результаты испытаний модифицированных покрытий с применением разных типов наполнителей

Таблица

| №п/п | Наименование показателя | Методика испытаний | Серийная эмаль, немодифицированная | Вариант №1 с ПТФЭ аэро, с % вводимой добавки |  |  | Вариант№2 с ПТФЭ (144нм) с % вводимой добавки |  |  | Вариант№3 с оксидом кремния с % вводимой добавки |  |  | Требования к качеству покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,1% | 0,5% | 1% | 0,2% | 0,5% | 1% | 0,5% | 1% | 3% |  |
| 1 | Внешний вид покрытия | визуально | Удовлетворит. | Неудовлетв. Мелкодисперсные включения по всей поверхности |  |  | удовлетворительно |  |  | Неудовлетв. Включения по всей поверхности |  |  | После высыхания однородное, без кратеров, пор, морщин, оспин и посторонних включений покрытие |
| 2 | # Блеск, ед. по прибору Haze-Gloss ф.Byk Gardner (тип глоссметр), -при ˂20 -при ˂60 | ISO 2813:2014 | 28,6 75,4 | 19,6 68,3 | 20,0 67,2 | 20,0 68,8 | 25,2 69,2 | 25,2 70,9 | 24,2 70,8 | 20,6 65,0 | 20,6 65,5 | 19,4 63,9 | - |
| 3 | Толщина, мкм с помощью магнитоиндукционного толщиномера Fiscerscope ф.Fischer | И 3М060.37.101.0071-2019 | 64,2-68,0 | 47,8-54,2 | 47,2-52,5 | 54,5-60,0 | 59,2-62,2 | 58,2-60,0 | 59,2-62,4 | 49,0-54,8 | 50,0-59,0 | 56,2-59,2 | - |
| 4 | Адгезия, балл* | ГОСТ 15140-78 ##### Метод 2, ##### RNES-B-00108 (D25 1254) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Не более 1 |
| 5 | Стойкость к истиранию**: -потеря блеска,% | RNES-В-00099 (D24 3159) | 77,5 | 73,3 | 60,4 | 60,7 | 70,6 | 60,2 | 55,1 | 68,7 | 63,3 | 64,5 | Потеря: ≤ 50 % (для акрилового лак)**** |
| 6 | Стойкость к термическим циклам - 10 циклов -внешний вид -потеря блеска ,% -адгезия, балл | RNES-B-00113 (D23 1332) | Неуд.вздутия, растрескивание 6,2 3 | Ед.взутия 3,9 1 | Ед .вздутия 4,6 1 | Ед. вздут 3,9 1 | ОК 4,9 1 | ОК 4,6 1 | ОК 3,8 1 | Неуд.вздутия 5,2 2 | Неуд.вздутия 5,0 2 | Неуд.вздутия 5,0 1 | Не допускаются**** вздутия, обесцвечивание, растрескивание - потеря блеска ≤ 5% 0 или 1 |
| 7 | Истирание на приборе TABER***** | Инструкция к прибору | 80 | 100 | 110 | 130 | 180 | 240 | 320 | 110 | 140 | 220 | - |

*- методом решетчатых надрезов с применением устройства для нанесения надрезов Cross cut tester 295/VII ф. Erichsen  с 6 режущими кромками и  3 сменными насадками (1mm, 2mm, 3mm) и адгезионной лентой 2525 ф. 3М.

**- на приборе Сrockmeter M238BB AATCC Electronic  CM5 (SDL ATLAS).

***- климатическая камера модель Excal 2 1421-HE ф. Climats в соответствии с графиком 1 цикла. Всего 10циклов

****-справочная информация для испытания системы ЛКП со стандартным лаком в соответствии с требованиями альянса Рххх-Нхххх

*****- условия проведения: частота вращения 60об/мин; нагрузка-1000г, тип абразива CS-10 (абразивный круг)

55,1-наилучшее значение                     77,5-наихудшее значение   по стойкости к истиранию