### Фторопласт 4 в растворителе ксилол 1 проход

### Основной размер таблице Mean \в нанометрах\

| Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 486.1 | 459.2 | 129.0 |

 2: 0.005

### Фторопласт 4 в растворителе ксилол 2 проход

| Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 241.9 | 250.7 | 51.39 |

 2: 0.006

### Фторопласт 4 в растворителе ксилол 3 проход

| Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 104.7 | 74.76 | 36.16 |

 2: 0.004

### Фторопласт 4 в растворителе ксилол 4 проход

| Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 43.84 | 40.82 | 17.84 |

 2: 0.004

### Кварцевый песок в растворителе сольвент

| Peak Num | Area | Mean | Position | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 274.1 | 250.7 | 84.05 |

 2: 0.005