Исследования проведенные в ГОСНИТИ г.Москва
Проведенные в 2011г. сравнительные  исследования  на швейцарском трибометре TRB-S-CE-0000 подобных препаратов А.В.Дунаевым ГОСНИТИ \Москва\, показали существенное отличие коэффициента трения катализатора - «Еvo®lution» над остальными.

	№
	Трибопрепараты
	Пути тре-

ния, м
	Наг-рузки, 

Н
	Конечные коэффиц. трения
	Изменение положения

индентора, средн. мкм
	Общая оценка

	1
	Наноалмазы 2000, 12 испытаний
	500, 750 и 1500
	10, 20, 30 и 40
	0,0275…0,0498

средн. 0,0409 
	-3,53
	Плавный  спад μ, но нехарактерная, «рваная» 

осциллограмма положения индентора

	2
	Преп. Пустового И.Ф. № 4; 2 испытания
	1500
	30
	0,0492 и 0,0465

средн. 0,0478
	- 8,04
	Нормальное трение  

	3
	То же, № 5; 
	1500
	30
	0,0478 и 0,0461

средн. 0,0470
	-1,91
	Нормальное трение

	4
	Преп. Пустового И.Ф., Б-0,5%; 4 испытания
	1500
	20, 30, 40 и 50
	0,0390…0,0511;

средн. 0,0436
	-2,88
	Легкий пуск при 50 Н

	5
	Преп. Пустового И.Ф., МС-20; 4 испытания
	1500
	20, 30, 40 и 50
	0,0299…0,0465

средн. 0,0380
	-7,05
	Легкий пуск при 50 Н. По многим показателям – хороший трибопрепарат. 

	6
	Преп. Пустового И.Ф., АС-8-84; 4 испытания
	1500
	20, 30, 40 и 49
	0,0408…0,0533

средн. 0,0475
	-6,78
	3-х кратный пуск с 50Н был  не возможен

	7
	Преп. Пустового И.Ф., нэргуи; 4 испытания
	1500
	20, 30, 40 и 50
	0,0496…0,0612

средн.0,0555
	11,55
	Бесшумное трение Плавный рост μ.
При 50 Н пуск только со 2-й попытки 

	8
	Чистое масло М-10Г2к
 4 испытания
	1500
	20, 30, 40
	0,0619…0,0668 
средн. 0,0633
	-3,68
	Шумное; грубое трение, износ в отдельных испытаниях  6,28, 7,39, 11,62 и 50,9 мкм. Плавный спад μ, но «рваный» характер осциллограммы d. Пуск при 40 Н только с 3-й попытки, а при 50, 45Н не удался.

	9
	Evo®lution от НВФ «Три-ботехнология», 4 испыт. 
	1000
	20 и 30
	0,0275…0,0382

средн. 0,0339
	-10,35
	Хороший препарат

	10
	МКФ-18НТ  от НВФ «Триботехнология», 
9 испытаний
	1000
	20 и 30
	0,0354…0,0517
средн. 0,0433

 или 0,0442
	-8,20
	С увеличением нагрузки от 20 до 30 Н коэффи-циент трения увеличивается

	11
	Состав «Г» от ООО «Бистрим», 4 испытан.
	1500
	20 и 30
	1-е исп. 0,0508…0,0579

2-е исп 0,0243 
	-7,84 за 4 исп.

-9 за 3 исп.
	Бесшумное, плавное трение

	12
	«Серпентин» от ООО «Бистрим», 3 испытания
	1500
	20 и 30
	1-е исп.0,0672,  0,0702

2-е исп. 0,0265
	1-е исп.+ 4,04
2-е исп -3,88
	Прерывистое трение

	13
	«Б+С» от ООО «Бистрим», 3 испытания
	1500
	20 и 30
	1-е исп.0,0393 и  0,0545
2-е исп. 0,0352
	1-е исп.- 4,37
2-е исп -5,07
	Малошумное трение


Результаты анализа таблицы: 

1. Все трибопрепараты заметно снижают силу трения (и коэффициент трения)

2. Хорошими трибопрепаратвми являются:
- препарат Evo®lution от НПФ «Триботехнология», 

- состав «Г» от ООО «Бистрим»,

- МКФ-18НТ  от НПФ «Триботехнология», 

3. Уступают им препараты: 

-  «Б+С» и «Серпентин» от ООО «Бистрим»,

- препарат Пустового И.Ф. МС-20, позволил испытать трибопару при нагрузке 50 Н;
- препараты Пустового И.Ф. № 4 и 5, показавшие примерно одинаковые результаты.

 - препарат Пустового И.Ф. Б-0,5%, позволил испытать трибопару при нагрузке 50 Н;
4. Масло М-10Г2к не обеспечило возможность нормального испытания при нагрузке 40 Н, а при нагрузке 45 и 50 Н запуск трибометра был не возможен.
5. У всех препаратов при повышении нагрузки с 20 до 30 Н коэффициент трения несколько увеличивается.
6. Для всех препаратов по мере приработки трибопары сила трения и коэффициент трения уменьшаются.

Выводы: Дальнейшим испытаниям для выявления нагрузочных возможностей могут быть подвергнуты препараты Evo®lution и МКФ-18НТ  от НПФ «Триботехнология», «Б+С» от ООО «Бистрим» и МС-20 Пустового И.Ф.

[image: image1.jpg]ARV

L1V

@
b=
=

~ g 8 T 9 o =
S & 2 & © o &
S 6 6 6 & © o

BuHadL tHaunuddbeoy

o

1500

1250

1000

750

500

250

MyTe TpeHna, m




Рисунок  - Коэффициенты трения в паре палец-диск с маслом М-10Г2к (1) и  препаратах:  ВНИИТиН (2), «ЭКОС» (3), Evo®lution (4), наноалмазы КАРАТ-5 (5)
